EVB S

Druh: Elektroda

Normy:

Norma 	Číslo 		 Označení

AWS 		A 5.1 		 E 7016

DIN 		1913 		 E 51 43 BR 10

EN                499  	        E 42 2 B 12 H 10

ISO               2560              E 51 4 B 26 H

JUS               C.H3.011      E 42 2 B 12 H 10

Certifikace/klasifikace:

DB

SŽ

TUV

Poloha svařování: pro všechny polohy

Fyzikální hodnoty:

Obal/náplň rutinový - bazický

Teplota sušení 380 °C/1h

Difuzní vodík < 5 ml/100 g svarového kovu

Svařovací proud   AC / DC+

Použití pro: nelegované oceli

Typické chemické složení v %:

C 0.07

Si 0.70

Mn 0.90

Typické mechanické hodnoty:

Teplota [°C] -20 20

Rm [MPa] 510-610

Rp02 [MPa] > 380

A5 [%] > 22

KV [J] > 47

Rozměry a balení:

Použití:

Dvakrát obalená rutil-bazická elektroda s vynikajícími svařovacími vlastnostmi v obtížných polohách. Má stabilní oblouk hoření a je použitelná i pro zkorodované povrchy.

Zvlášť vhodná pro kořenové svary s DC či AC svařovacím proudem.

Způsobilost: SZ